Тип 1                                    Тип 2	                                Тип 3

Тип 4	   Тип 5	Тип 6

Тип 7                                        Тип 8                                         Тип 9

Тип 10                                    Тип 11                            Сетка на цепях

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СЕТКУ КОНВЕЙЕРНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ |
| --- |
| Наименование сетки (тип плетения) |  |
| Материал (12Х18Н10Т / Х20Н80 / 20Х23Н18 / Другой) |  |
| Вариант обработки края полотна (загиб / сварной узел) |  |
| А - шаг сборки стержневой, мм. |  |
| В - шаг навивки спиралей, мм. |  |
| С - толщина полотна, мм. |  |
| D - диаметр спирали, мм. |  |
| D1 - диаметр стержня, мм. |  |
| L - Длина, мм. |  |
| H - Ширина, мм |  |
| Количество, рулон |  |
| Нагрузка на метр погонный, кг. |  |
| Дополнительная информация |
| Максимальная рабочая температура: |  |
| Тип оборудования: |  |
| Условия эксплуатации: |  |
| Адрес доставки: |  |
| Наименование организации: |  |
| Адрес |  |
| Телефон, факс: |  |
| Е-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |

| Характеристики материала, используемого при производстве сеток |
| --- |
| Материал | Температура применения, гр.С | Примечание |
| Сталь 3 | от -20 до +300 | Черная сталь, обладает магнитными свойствами, низкая цена. |
| СВ08Г2С | от -20 до +400 | Черная сталь, более высокого качества, хорошо свариваемая. |
| 12Х18Н10Т AISI 321 | от -20 до +800 | Нержавейка. Корозионно стойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Неустойчива в серосодержащих средах. Срок работы длительный. |
| AISI 301 AISI 302 | от -20 до +500 | Нержавейка. Упруга, пластична, обладает магнитными свойствами. |
| AISI 304 AISI 316 | от -78 до +800 | Нержавейка. Коррозионно стойкая, сопротивление в агрессивной среде ,чрезвычайно прочна, упруга, пластична. Не магнитная в условиях слабого намагничивания. |
| AISI 430 | от -20 до +759 | Хромисто-железная нержавеющая сталь. Хрупкая в поднулевых температурах. Более низкая цена по сравнению с нержавейкой. |
| 25Х25Н20С2 | от -20 до +1100 | Нержавейка. Жаропрочная высоколегированная сталь. Работает в воздушной и углеводородной атмосфере. |
| Х20Н80-Н | от -20 до +1390 | Сталь с большим содержанием хрома и никеля. Отличная стойкость в восcтановительных и прочих серосодержащих средах.(изготавливаются спирали для нагревательных элементах). Самая высокая цена. |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| E-MAIL |  |