# ПЛАСТИНЫ  КВМ ДЛЯ СТЫКОВКИ И РЕМОНТА КОНВЕЙЕРНЫХ  ЛЕНТ

# Пластина КВМ предназначена для стыковки и ремонта резинотканевых конвейерных лент с разрывным усилием до 1600н/мм. Тканевые корды изделия обеспечивают  прочность на разрыв - до 80% от прочности ленты. Для сравнения - стыковка методом холодной вулканизации – мах.71,7%, горячей вулканизации мах.-93.4%, какими либо механическими соединителями - мах.69% - по исследованиям   « ФТТ Стомиль Вольбпром» Польша.

Следует учитывать, что показатели на разрыв не отражают износостойкости стыков, реального их поведения на конвейере, воздействия на ролики и скребки.

Пластина КВМ выпускается трёх основных видов:

- КВМ-1 – для стыковки и ремонта конвейерных лент с разрывным усилием до 1600 н/мм.

- КВМ-2 – для стыковки и ремонта конвейерных лент с разрывным усилием до 800 н/мм.

- КВМ-3А – для стыковки и ремонта конвейерных лент с разрывным усилием до 600 н/мм.

- КВМ-3Б – для стыковки и ремонта лёгких конвейерных лент с разрывным усилием до 400 н/мм.

Пластина КМВ может быть изготовлена в жаро/масло/морозостойком/пищевом исполнении.

Пластина КВМ  позволяет обеспечить необходимую прочность и износостойкость стыкового соединения, при этом:

1.Не требует квалифицированных специалистов.

2.Устанавливается при любых погодных условиях.

3.Обеспечивает эластичность стыка, сравнимую с эластичностью самой ленты.

4.Позволяет исполнять стыковку под углом (аналогично горячему/холодному методу) - что обеспечивает щадящее прохождение ленты по барабанам и скребкам конвейера.

5.Получаемый стык БЕСПРОСЫПНОЙ, в отличие от других механических соединений.

6.Пластина может эффективно использоваться для ремонта любых порезов, пробоин  конвейерной ленты, в т.ч. разрывов больших длин.

7. Позволяет эффективно стыковать шевронные конвейерные ленты любого типа и ширины, в т.ч. двухкордовые, на слабых кордах (ЕР 215-230).

8.Может использоваться при малых диаметрах барабанов. Благодаря эластичности не причиняет вреда роликам, скребкам, барабанам конвейеров.

9.Пластина режется точно в размер стыкуемой/ремонтируемой конвейерной ленты.

| СТЫКОВКА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ ПЛАСТИНОЙ КВМ |
| --- |
| Разрезать края стыкуемой ленты /можно под произвольным углом/ | Совместить разрезанные края ленты | Приложить полосу КВМ по центру разреза. Разметить края полосы |
| Ножом нарезать полоски резины до корда | Снять нарезанные полоски резины кусачками либо плоскогубцами | Те же операции проделать с обратной стороны ленты |
| Приложить полосу КВМ на разделанный участок ленты и просверлить отверстия в ленте через полосу, /используя полосу КВМ как шаблон/ | Подложить нижнюю часть полосы КВМ под ленту, вставить винты с шайбами | Наживить крепежные гайки |
| Закрутить и дожать винты. Срезать отрезной машиной либо откусить кусачками выступающие концы винтов | При необходимости, установить дополнительные винты по краям пластины | Высокопрочное соединение готово |
| РЕМОНТ БОКОВОГО ПОРЕЗА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ РЕЗИНОВОЙ ПОЛОСОЙ КВМ |
| Вырезать сектор полосы КВМ, достаточной для ремонта. |
| Разметить сектор ремонта, надрезать резиновую обкладку ленты полосками, снять резину |
| Разметить сектор ремонта, надрезать резиновую обкладку ленты полосками, снять резину |
| Приложить пластину, просверлить отверстия в ленте, вставить винты с шайбами, наживить гайки. Закрутить и дожать винты, При необходимости установить дополнительные винты |
| РЕМОНТ ПРОДОЛЬНОГО ПОРЕЗА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ |
| Вырезать полосу КВМ по размеру пореза. Надрезать полоски резины на обкладке ленты. Снять полоски резины. |
| Установить полосу КВМ. Просверлить отверстия через полосу. Установить винты с шайбами. Наживить гайки. |
| Закрутить винты. Срезать выступающие концы винтов. |
| Примечание: при проведении ремонтных работ возможна установка как верхней части полосы КВМ, так и её двусторонняя установка /аналогично стыковке/. |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВОГО ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ КВМ РОССИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| --- |
| Тип соединения | Толщина ленты | Max разрывное усилие | Диаметр барабана не менее | Ширина полосы |
| КВМ – 3Б | 5 - 8 мм | 400 н/мм | 90 мм | 125 мм |
| КВМ – 3А | 5 - 11 мм | 600 н/мм | 125 мм | 125 мм |
| КВМ – 2 | 9 - 15 мм | 800 н/мм | 250 мм | 220 мм |
| КВМ – 1 | 10 - 18 мм | 1600 н/мм | 450 мм | 220 мм |
| По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента и расходных материалов для установки стыков на конвейерных лентах (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.) |

Пластина КВМ выпускается трёх основных видов:

- КВМ-1 – для стыковки и ремонта конвейерных лент с разрывным усилием до 1600 н/мм.

- КВМ-2 – для стыковки и ремонта конвейерных лент с разрывным усилием до 800 н/мм.

- КВМ-3А – для стыковки и ремонта конвейерных лент с разрывным усилием до 600 н/мм.

- КВМ-3Б – для стыковки и ремонта лёгких конвейерных лент с разрывным усилием до 400 н/мм.

- Пластина КМВ может быть изготовлена в жаро/масло/морозостойком/пищевом исполнении.

Пластина Российских производителей КВМ  позволяет обеспечить необходимую прочность и износостойкость стыкового соединения, при этом:

1.Не требует квалифицированных специалистов.

2.Устанавливается при любых погодных условиях.

3.Обеспечивает эластичность стыка, сравнимую с эластичностью самой ленты.

4.Позволяет исполнять стыковку под углом (аналогично горячему/холодному методу) - что обеспечивает щадящее прохождение ленты по барабанам и скребкам конвейера.

5.Получаемый стык беспросыпный, в отличие от других механических соединений.

6.Пластина может эффективно использоваться для ремонта любых порезов, пробоин  конвейерной ленты, в т.ч. разрывов больших длин.

7. Позволяет эффективно стыковать шевронные конвейерные ленты любого типа и ширины, в т.ч. двухкордовые, на слабых кордах (ЕР 215-230).

8.Может использоваться при малых диаметрах барабанов. Благодаря эластичности не причиняет вреда роликам, скребкам, барабанам конвейеров.

9.Пластина режется точно в размер стыкуемой/ремонтируемой конвейерной ленты.