| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ ИЗ ПВХ (PVC) |
| --- |
| ТИП пластиковой конвейерной ленты | Толщ. Верх- него покры- тия, мм. | Твер- дость ShA | Цвет | Кол-во тканевых прокладок | Попереч- ная жест- кость | Антиста-тичность | Общая толщи- на, мм. | Уд.вес кг/м2 | Рабочее натяж. При 1% удлин. (N/mm) | Рабо- чие Т, ºC | Миним. D вала (н.у.) прям/обр. перегиб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии В (текстиль с ПУ – пропиткой) |
| В21 | 0,1 | - | З | 2 | нет | - | 2 | 2,3 | 16 | -10+100 | 30/30 |
| В31** | 0,1 | - | З | 3 | нет | - | 3,5 | 4,0 | 24 | -10+100 | 80/80 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии E (абразивостойкие пищевые и для керамической промышленности) |
| E21/20.10** (2-х стор) | 2,0 | 68 | Б | 2 | нет | да | 5,0 | 6,2 | 16 | -5+60 | 150/200 |
| E31/20.10** (2-х стор) | 2,0 | 68 | Б | 3 | нет | да | 6,5 | 8,2 | 24 | -5+60 | 250/300 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии F (пищевые ПВХ ) гладкие и рельефные |
| F10 | 0,5 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,0 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| F10/AB (*) | 0,5 | 72 | CН | 2 | да | нет | 2,0 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| F10/Z | 0,5 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,0 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| F10/V | 0,5 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,4 | 2,4 | 8 | -5+80 | 30/50 |
| XF210/BN | 0,7 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,4 | 3,0 | 8 | -10+80 | 40/60 |
| XF210/07.0 | 0,7 | 65 | Б | 2 | да | нет | 2,4 | 2,8 | 10 | -10+90 | 40/60 |
| F20 | 0,8 | 72 | Б | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -5+80 | 50/60 |
| XF220/BL | 0,8 | 72 | СН | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -5+80 | 50/60 |
| XF221/BL | 0,8 | 72 | СН | 2 | нет | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -5+80 | 50/60 |
| F21 | 0,8 | 72 | Б | 2 | нет | нет | 2,6 | 3,0 | 16 | -5+80 | 50/60 |
| F21/10.05/Z (2-х стор) | 1,0 | 72 | Б | 2 | нет | нет | 3,5 | 4,0 | 16 | -10+80 | 60/60 |
| XF210/10.05Z/BL (2-х стор) | 1,0 | 65 | CН | 2 | да | нет | 3,6 | 4,0 | 10 | -10+90 | 60/90 |
| XF221/05.05/Z BL (2-х стор.) | 0,5 | 72 | CН | 2 | да | нет | 3,0 | 3,5 | 16 | -10+90 | 60/60 |
| F21/K | 6,5 | 60 | Б | 2 | нет | нет | 8,0 | 4,2 | 16 | -5+80 | 120/180 |
| F31 | 0,8 | 72 | Б | 3 | нет | нет | 3,8 | 4,6 | 20 | -5+80 | 120/140 |
| XF330/10.0/BN | 1,0 | 72 | Б | 3 | да | нет | 4,0 | 4,9 | 18 | -10+80 | 120/140 |
| XF210/T | 3,7 | 72 | Б | 2 | да | нет | 5,5 | 4,2 | 13 | -5+80 | 80/120 |
| XF210/2.0/NP | 2,0 | 55 | Б | 2 | да | нет | 6,9 | 4,5 | 10 | -10+90 | 60/140 |
| F61/10.05 (2х-стор) | 1,0 | 72 | Б | 2 | нет | нет | 4,6 | 5,5 | 50 | -5+80 | 260/300 |
| Конвейерные ленты (ПВХ пищевые) NITTA - Голландия / дополнение ассортимента |
| Nitta 2LRF 704/001 | 0,4 | 65 | Б | 2 | да | нет | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+90 | 30/50 |
| Nitta 2LRF 707 NP | 0,7 | 55 | Б | 2 | да | нет | 2,7 | 2,7 | 8 | -10+90 | 40/60 |
| Nitta 3N71 (2-х стор) | 0,7 | 65 | Б | 3 | нет | нет | 4,5 | 5,0 | 18 | -10+90 | 100/150 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии G (глубоко-профилированное ПВХ - покрытие) |
| G23/R | 6,5 | 56 | ТС | 3 | да | нет | 9,5 | 8,0 | 18 | -5+60 | 120/180 |
| G23/U** | 6,5 | 56 | ТС | 3 | да | нет | 8,4 | 7,3 | 18 | -5+60 | 120/180 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии Н (пищевая силиконовая резина) |
| H10 | 0,3 | 48 | ПР | 2 | да | нет | 1,75 | 2,0 | 10 | -15+80 | 40/60 |
| H14 | 0,3 | 40 | ПР | 2 | да | нет | 1,4 | 1,6 | 10 | -15+80 | 40/60 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии HY / Hytrel (хайтрел) (пищевые особо тепло и водостойкие) |
| HY20/05.0 | 0,5 | 92 | ПР | 2 | да | нет | 2,0 | 2,0 | 13 | -10+110 | 80/100 |
| HY20/C | 3,8 | 92 | ПР | 2 | да | нет | 5,5 | 2,9 | 13 | -10+110 | 100/120 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии L (ПВХ низкой твердости и разного рельефа) |
| L10/F | 0,8 | 46 | С | 2 | да | нет | 2,4 | 2,5 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L10/LG | 1,0 | 46 | С | 2 | да | нет | 2,6 | 2,5 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L10/M | 3,7 | 46 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,2 | 4,4 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| XL210/M/NR | 3,7 | 46 | Ч | 2 | да | нет | 5,2 | 4,4 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L10/T** | 3,6 | 55 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,0 | 4,4 | 8 | -5+60 | 40/60 |
| L20/C** | 3,6 | 55 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,6 | 3,8 | 13 | -5+60 | 50/60 |
| XL330/VR(AS) | 3,0 | 55 | ТЗ | 3 | да | да | 6,0 | 7,9 | 16 | -10+60 | 150/180 |
| L20/H | 6,5 | 46 | ТЗ | 2 | да | нет | 8,5 | 5,9 | 13 | -5+60 | 60/120 |
| L20/M | 3,7 | 46 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,7 | 4,7 | 13 | -5+60 | 50/60 |
| L20/T** | 3,6 | 55 | ТЗ | 2 | да | нет | 5,7 | 4,5 | 13 | -5+60 | 50/60 |
| L91/V** | 1,9 | 46 | ТЗ | 3 | нет | нет | 7,0 | 7,6 | 50 | -5+60 | 350/400 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии MG ПВХ ленты специального рельефа (камнеобработка) |
| MG101/H2** | 6,0 | 55 | СН | 4 | нет | нет | 12,0 | 11,0 | 70 | -10+80 | 450/550 |
| MG101/Y** | 2,0 | 55 | СН | 4 | нет | нет | 8,1 | 9,1 | 70 | -10+80 | 350/400 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии N (черные ПВХ) гладкие и рельефные |
| N8/A | 0,4 | 90 | Ч | 2 | да | нет | 1,8 | 2,1 | 8 | -5+80 | 20/50 |
| N8/AS | 0,4 | 90 | Ч | 2 | да | да | 1,8 | 2,1 | 8 | -5+80 | 20/50 |
| N8/AS/V | 0,7 | 90 | Ч | 2 | да | да | 2,2 | 2,1 | 8 | -5+80 | 25/50 |
| N20/A | 0,8 | 68 | Ч | 2 | да | да | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20 | 0,8 | 68 | Ч | 2 | да | да | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20/LG | 1,3 | 68 | ТС | 2 | да | да | 3,1 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20/M | 3,7 | 45 | ТС | 2 | да | да | 5,7 | 4,7 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| N20/Y | 1,3 | 68 | ТС | 2 | да | да | 3,1 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии Р ( ПУ) пищевые и общего назначения (гладкие и рельефные) |
| P4 | 0,25 | 86 | Б | 1 | да | нет | 0,7 | 0,8 | 5 | -30+95 | 6/15 |
| Р6/A | 0,3 | 88 | Б | 1 | да | нет | 0,8 | 0,8 | 5 | -30+80 | 5/15 |
| PV6/A | 0,3 | 92 | З | 1 | да | да | 0,8 | 0,8 | 5 | -30+90 | 8/16 |
| P6/F | 0,3 | 88 | Б | 1 | да | нет | 0,8 | 0,9 | 5 | -30+80 | 8/16 |
| P6/A-HS | 0,3 | 88 | Б | 1 | да | нет | 0,8 | 0,9 | 5 | -30+80 | 8/16 |
| P6/BF | 0,65 | 85 | Б | 1 | нет | нет | 1,3 | 1,4 | 6 | -30+80 | 20/40 |
| P7/A | 0,5 | 88 | Б | 1 | да | да | 1,3 | 1,3 | 8 | -30+80 | 10/30 |
| P7/Z | 0,6 | 88 | Б | 1 | нет | да | 1,4 | 1,3 | 7 | -30+80 | 10/30 |
| P8/A | 0,3 | 92 | Б | 1 | да | да | 1,3 | 1,4 | 8 | -30+80 | 20/30 |
| P8/A BF | 0,35 | 88 | Б | 2 | нет | нет | 1,35 | 1,42 | 10 | -30+80 | 20/40 |
| P8/A BL | 0,3 | 92 | Г | 2 | да | да | 1,3 | 1,4 | 8 | -30+80 | 20/30 |
| P8/Z BL** | 0,3 | 92 | Г | 2 | да | да | 1,3 | 1,4 | 8 | -30+80 | 20/30 |
| P9/A (-HS) | 0,3 | 92 | Б | 2 | да | да | 1,3 | 1,4 | 6 | -30+80 | 10/20 |
| P9/Z | 0,3 | 92 | Б | 2 | да | да | 1,3 | 1,4 | 6 | -30+80 | 10/20 |
| P10/A | 0,4 | 92 | Б | 2 | да | да | 1,6 | 1,8 | 8 | -30+80 | 40/70 |
| XP210/TR/09.0 | 0,9 | 92 | ПР | 2 | да | нет | 2,3 | 2,6 | 8 | -30+95 | 50/70 |
| P20/A | 0,6 | 92 | Б | 2 | да | да | 2,4 | 2,4 | 13 | -30+80 | 80/100 |
| PN20/A | 0,6 | 92 | Ч | 2 | да | нет | 2,6 | 2,9 | 11 | -30+80 | 80/130 |
| PV8/A | 0,3 | 92 | ТЗ | 2 | нет | да | 1,3 | 1,4 | 8 | -30+80 | 20/30 |
| PV10/A | 0,4 | 92 | ТЗ | 2 | да | да | 1,6 | 1,8 | 8 | -30+80 | 40/70 |
| Конвейерные ленты REVEYRON - Франция (ПУ) пищевые глянцевые/ дополнение ассортимента |
| 1PURB55/LCW | 0,55 | 85 | Б | 1 | да | да | 1,15 | 1,25 | 7 | -40+95 | 5***/20 |
| 2PURB20/CW | 0.2 | 85 | Б | 2 | да | да | 1,3 | 1,45 | 10 | -40+95 | 10/40 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии R (текстиль с пропиткой или без нее) / пищевые |
| R10 |  |  | Нат | 2 | нет | да | 1,2 | 1,3 | 8 | -10+90 | 30/30 |
| R11 |  |  | Нат | 2 | да | нет | 1,4 | 1,4 | 6 | -10+90 | 15/15 |
| R13 |  |  | ПР | 2 | да | да | 1,1 | 1,2 | 8 | -30+80 | 10/20 |
| R14 |  |  | ПР | 2 | да | нет | 1,4 | 1,5 | 8 | -30+80 | 30/30 |
| R19 |  |  | Нат | 2 | да | нет | 2,4 | 2,2 | 5 | -10+90 | 50/50 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии SAM (нетканые поверхности / специального назначения) |
| XSAM210 | 1,8 | - | Нат | 2 | да | нет | 3,2 | 1,8 | 6 | -10+90 | 40/60 |
| SAM/025/A** |  |  | ТЗ |  | нет | да | 2,5 | 1,45 | 14 | 0+120 | 20/20 |
| SAM/040 |  |  | СЗ |  | нет | нет | 4,0 | 3,9 | 15 | -10+100 | 80/80 |
| SAM/055 |  |  | СЗ |  | нет | нет | 5,5 | 3,5 | 15 | 0+120 | 120/120 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии U (ПВХ) общего и специального назначения |
| U10 | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| U10/AS | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | да | да | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| XS210/08.0/AG | 0,8 | 68 | ЯЗ | 2 | да | нет | 2,4 | 3,0 | 10 | -10+80 | 30/50 |
| U10/AG | 0,5 | 74 | ЯЗ | 2 | да | да | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| U10/N | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,0 | 2,3 | 8 | -10+80 | 30/50 |
| U19 | 1,2 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,7 | 3,2 | 8 | -10+80 | 50/60 |
| U20 | 0,8 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| U20/N | 0,8 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 2,6 | 3,0 | 13 | -10+80 | 50/60 |
| U21 | 0,8 | 74 | ТЗ | 2 | нет | нет | 2,6 | 3,0 | 16 | -10+80 | 50/60 |
| XS220/A/NR | 1,0 | 74 | Ч | 2 | да | да | 3,0 | 3,7 | 13 | -10+80 | 60/100 |
| XU220/VR/20.0 | 2,0 | 74 | ТЗ | 2 | да | нет | 3,9 | 4,4 | 13 | -10+80 | 60/80 |
| U21/05.05/Z | 0,5 | 74 | ТЗ | 2 | нет | нет | 3,0 | 3,5 | 16 | -10+80 | 60/60 |
| U31 | 0,8 | 74 | ТЗ | 3 | нет | нет | 3,8 | 4,6 | 24 | -10+80 | 120/140 |
| U35 | 1,5 | 74 | ТЗ | 3 | да | нет | 4,5 | 5,4 | 18 | -10+80 | 150/180 |
| XS330/05.05Z AGD (2-х стор) | 0,5 | 74 | ЯЗ | 3 | да | нет | 4,5 | 5,4 | 18 | -10+80 | 150/180 |
| U35/V** | 2,0 | 74 | ТЗ | 3 | да | нет | 4,9 | 5,4 | 18 | -10+80 | 150/180 |
| U61/V** | 1,9 | 74 | ТЗ | 3 | нет | нет | 6,5 | 7,2 | 40 | -10+80 | 250/300 |
| U91/V** | 1,9 | 74 | ТЗ | 3 | нет | нет | 7,0 | 7,6 | 50 | -10+80 | 350/400 |
| U121/4F** | 2,0 | 74 | ТЗ | 4 | нет | нет | 8,9 | 10,3 | 70 | -10+80 | 450/500 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии V (пищевой полиолефин) - один из 5-ти типов |
| V23** | 0,6 | 92 | ПР | 2 | нет | да | 2,4 | 2,3 | 16 | -20+70 | 80/100 |
| Sampla Конвейерные ленты Серии NE (эластичный неармированный ПУ) / усилие натяжения (столбец 10) дано при рабочем удлинении 8% |
| NE04/10V |  |  | ТЗ | насечка | нет | да | 1,0 | 1,2 | 2,4 | -20+90 | 10/10 |
| NE05/14/V |  |  | ТЗ/Ч | насечка | нет | да | 1,4 | 1,68 | 3 | -20+90 | 14/14 |
| NE07/20/B |  |  | Б | насечка | нет | нет | 2,0 | 2,4 | 5 | -20+90 | 15/15 |
| Конвейерные ленты эластичные не армированные ПУ и Hytrel (хайтрел) (Франция) / дополнение ассортимента |
| Del/Roc ivory ( 55 ShD) | пищевой | 100 | СК | глянцев | нет | нет | 1,5 | 1,8 | раб.удл.0,5-2% | -30+90 | 30/30 |
| Del/Flex green |  | 93 | ТЗ | глянцев | нет | нет | 1,5 | 1,8 | раб.удл.0,5-2% | -20+70 | 20/20 |
| Del/Flex green |  | 93 | ТЗ | глянцев | нет | нет | 2,0 | 2,5 | раб.удл.0,5-2% | -20+70 | 30/30 |
| Souplex green |  | 85 | ТЗ | глянцев | нет | нет | 2,0 | 2,5 | раб.удл.3-5% | -20+60 | 20/20 |
| Del/Flex blue | пищевой | 93 | СН | низ-ваф. | нет | нет | 2,0 | 2,5 | раб.удл.2-4% | -20+70 | 30/30 |
| Sampla Конвейерные ленты с РЕЗИНОВЫМИ покрытиями (гладкие и рельефные) |
| M50/12 TF | NBR | 70 | З | 2 | нет | да | 1,2 | 1,3 | 5 | 0 +100 | 20/30 |
| M50/20 TF | NBR | 70 | З | 2 | нет | да | 2,0 | 2,1 | 5 | 0 +100 | 40/50 |
| M120/30TF | NBR | 70 | З | 3 | нет | да | 3,0 | 3,3 | 12 | 0 +100 | 50/70 |
| ME120/23TG | NR | 60 | З | 2 | нет | да | 2,3 | 2,3 | 12 | -20+100 | 50/50 |
| ME120/55SG | NR | 60 | З | 2 | нет | да | 5,5 | 5,5 | 12 | -20+100 | 100/100 |
| EP250/2 3/0 RT beige | SBR | 55 | Беж | 2 | нет | нет | 6,3 | 7,0 | 15 | -20+60 | 100/150 |
| Конвейерные ленты ESBELT / дополнение ассортимента (гладкие и рельефные) |
| Esbelt Конвейерные ленты пищевые ПВХ / ПУ / Hytrel (хайтрел) / силиконовые |
| C07UU | 0,1 |  | З | 1 | нет | нет | 0,45 | 0,32 | 5 | -15+90 | 8/8 |
| C10FF |  |  | Нат | 2 | нет | да | 1,4 | 1,25 | 7 | -15+90 | 10/10 |
| CX10FF |  |  | Нат | 2 | нет | да | 1,35 | 1,20 | 7 | -15+90 | 10/10 |
| С16FF |  |  | Нат | 2 | нет | да | 2,6 | 2,4 | 5 | -5+80 | 40/40 |
| C07JF |  |  | Нат | 1 | нет | нет | 3,0 | 1,9 | 6 | -5+80 | 50/70 |
| С22СF | 2,0 | 70 | Б | 2 | да | нет | 4,0 | 4,8 | 17 | -15+80 | 80/100 |
| C12AF | 1,0 | 70 | Б | 2 | да | нет | 2,7 | 3,0 | 9 | -15+80 | 40/60 |
| A10GF | 4,0 | 55 | Б | 2 | да | нет | 5,1 | 4,0 | 9 | -5+80 | 50/80 |
| A10G2F | 4,0 | 60 | Б | 2 | да | нет | 5,5 | 4,2 | 8 | -5+80 | 45/70 |
| A21HF | 3,0 | 70 | Б | 2 | да | нет | 4,5 | 4,7 | 14 | -15+80 | 80/130 |
| P08EF | 0,3 | 93 | Б | 1 | нет | да | 1,0 | 1,1 | 5 | -20+100 | 30/60 |
| P18EF** | 0,35 | 93 | Б | 2 | нет | да | 1,8 | 2,0 | 16 | -20+100 | 40/100 |
| V08SF | 0,3 | 40 | ПР | 1 | нет | нет | 1,0 | 1,0 | 5 | -25+150 | 20/50 |
| Esbelt Конвейерные ленты ПВХ общего назначения (односторонние покрытие) |
| F12CF | 0,5 | 78 | ТЗ | 2 | да | да | 2,0 | 2,4 | 10 | -5+80 | 35/55 |
| B22CF | 2,0 | 82 | ТЗ | 2 | да | да | 4,0 | 4,8 | 17 | -10+80 | 80/100 |
| B3014 (спец) | 3,0 | 82 | ТЗ | 3 | да | да | 5,9 | 6,9 | 22 | -10+80 | 180/250 |
| Esbelt Конвейерные ленты ПВХ - Мягкие гладкие и рельефные |
| A24QF | 4,5 | 45 | К | 2 | да | да | 6,4 | 6,9 | 14 | -5+80 | 50/80 |
| B23CF | 3,0 | 45 | ТЗ | 2 | да | да | 4,8 | 5,8 | 15 | -5+80 | 80/120 |
| B33CF | 3,0 | 45 | ТЗ | 3 | да | да | 6,0 | 7,0 | 20 | -5+80 | 130/200 |
| Esbelt Конвейерные ленты Текстиль с ПВХ - пропиткой |
| F22FF | 0,1 |  | Ч | 2 | нет | да | 2,4 | 2,85 | 14 | -10+80 | 60/60 |
| Esbelt Конвейерные ленты 2-х стороннее ПВХ - покрытие / абразивостойкие |
| D20/CC | 1,0 | 78 | ТЗ | 2 | нет | нет | 4,1 | 5,1 | 20 | -15+80 | 150/150 |
| D30/CC** | 2,0 | 78 | ТЗ | 3 | нет | нет | 6,2 | 7,7 | 30 | -15+80 | 200/250 |
| Нормальные условия эксплуатации конвейерных лент (T = 20 - 25ºС). При отрицательных температурах работы конвейера, особенно с ПВХ - лентами, диаметры концевых валов (с максимальным центральным углом обхвата) должны быть увеличены против указанных в таблице значений. Консультируйтесь с нашими специалистами. ПРИМЕЧАНИЕ: (*) = сертифицирован по системе HACCP (антибактериальное покрытие) ** = под заказ (не складские позиции) *** = указан минимальный диаметр при максимально допустимом центральном угле обхвата 135 град. СОКРАЩЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА Конвейерных лент Б = Белый Беж = Бежевый Г = Голубой З = Зеленый ЯЗ = Яблочно зеленый К = Красный Нат = Натуральный ПР = Прозрачный бесцветный С = Серый СЗ = Сине-зеленый СК = Слонов.кость CН = Синий Тс = Темно серый ТЗ = Темно зеленый Ч = Черный |