| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ХАЙТРЕЛА СЕРИИ HY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая поверхность |  |  |  | Общие характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Тол- щина, мм | Тверд. Shore A | Цвет | Структуры |  | Ткане- вые про- кладки | Уток | Полная толщина, мм | Нагрузка при 1% удлин., dN/cm | Мин. Ø шкивов, мм* |  |
| HY20/05.0 | 0.5 | 92 | Прозрачный |  | - | 2 | Жесткий | 2.0 | 13 | 80 / 100 |
| HY20/C | 3.8 | 92 | Прозрачный |  | - | 2 | Жесткий | 5.5 | 13 | 100 / 120 |
| HY20/Y | 1.2 | 92 | Прозрачный |  | - | 2 | Жесткий | 2.8 | 13 | 80 / 120 |
| HY30/05.5 | 0.5 | 92 | Прозрачный |  | - | 3 | Жесткий | 3.0 | 18 | 150 / 200 |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |