| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНА СЕРИИ V |
| --- |
| Тип | Рабочая поверхность | Общие характеристики |
|  | Тол- щина, мм | Тверд. Shore A | Цвет | Структуры | Ткане- вые про- кладки | Уток | Полная толщина, мм | Нагрузка при 1% удлин., dN/cm | Мин. Ø шкивов, мм* |
| V23 | 0.6 | 92 | Прозрачный | A N V Z | 2 | Гибкий | 2.4 | 16 | 80/100 |
| V23/05.05/Z | 0.5 | 92 | Прозрачный | - | 2 | Гибкий | 3.1 | 16 | 120/120 |
| V23/C | 3.6 | 92 | Прозрачный | - | 2 | Гибкий | 5.5 | 16 | 80/120 |
| V23/C/05/Z | 3.5 | 92 | Прозрачный | - | 2 | Гибкий | 6.35 | 16 | 120/120 |
| V23/Y | 1.2 | 92 | Прозрачный | - | 2 | Гибкий | 3 | 16 | 80/120 |
| V33 | 0.6 | 92 | Прозрачный | A N V Z | 3 | Гибкий | 3.5 | 20 | 120/150 |
| H95 | - | - | Прозрачный | - | - | - | 1.7 | - | - / - |
| PL5 | 0.25 | 86 | Прозрачный | - | 1 | Гибкий | 1.0 | 3 | 30/30 |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| Е-MAIL |  |