| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИХ ПОЛИУРЕТАНА |
| --- |
| Тип | Рабочая поверхность | Общие характеристики |
|  | Тол- щина, мм | Тверд. Shore A | Цвет | Структуры | Ткане- вые про- кладки | Уток | Полная толщина, мм | Нагрузка при 1% удлин., dN/cm | Мин. Ø шкивов, мм* |
| P4/A | 0.3 | 92 | Белый | F N | 1 | Жесткий | 0.6 | 4 | 4 p.f. / 15 |
| P6/A | 0.3 | 92 | Белый | F N | 1 | Жесткий | 0.8 | 5 | 5 p.f. / 16 |
| P6/BF | 0.65 | 85 | Белый | F N Z A | 1 | Гибкий | 1.3 | 6 | 20 / 40 |
| P7/A | 0.5 | 92 | Белый | F N Z | 1 | Жесткий | 1.3 | 8 | 10 / 30 |
| P8/A | 0.3 | 92 | Белый | - | 2 | Жесткий | 1.4 | 8 | 20 / 30 |
| P8/A/BL | 0.3 | 92 | Голубой | F N Z | 2 | Жесткий | 1.3 | 8 | 20 / 30 |
| P8/Z/BL | 0.3 | 92 | Голубой | F N Z | 2 | Жесткий | 1.3 | 8 | 20 / 30 |
| P8/A/BF | 0.35 | 92 | Белый | F N | 2 | Гибкий | 1.35 | 10 | 20 / 40 |
| P9/A | 0.3 | 92 | Белый | F N | 2 | Жесткий | 1.3 | 6 | 10 / 20 |
| P9/Z | 0.3 | 92 | Белый | - | 2 | Жесткий | 1.3 | 6 | 10 / 20 |
| P10/A | 0.4 | 92 | Белый | F V Z | 2 | Жесткий | 1.6 | 8 | 40 / 70 |
| P20/A | 0.6 | 92 | Белый | F V Z | 2 | Жесткий | 2.4 | 13 | 80 / 100 |
| PN20/A | 0.6 | 92 | Черный | - | 2 | Жесткий | 2.4 | 11 | 80 / 130 |
| PV6/A | 0.3 | 92 | Темно зеленый | F | 1 | Жесткий | 0.8 | 5 | 5 / 15 |
| PV8/A | 0.3 | 92 | Темно зеленый | F | 2 | Жесткий | 1.3 | 8 | 20 / 30 |
| PV10/A | 0.4 | 92 | Темно зеленый | F | 2 | Жесткий | 1.6 | 8 | 40 / 70 |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| E-MAIL |  |