**РОСРЕЗИНОТЕХНИКА**



 АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403.

 ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03, ТЕЛ/ФАК: 8 (495) 664-29-78 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 544-85-03

 E-MAIL: rosrez@mail.ru HTTP: [www.rosrez.ru](http://www.rosrez.ru)

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX KIVILCIM ТУРЦИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ** |
| **Тип соединения** | **Предел прочности ленты на разрыв** | **Толщина ленты мм.**  | **Минимальный диаметр барабана мм.** | **Диаметр стержня шарнира мм.** |
| MR01x60 | 17 кН/м | 1.5 - 3.2 мм | 50 мм | 2.0 мм |
| MR01x80 | 17 кН/м | 1.5 - 3.2 мм | 50 мм | 2.0 мм |
| MR01x100 | 17 кН/м | 1.5 - 3.2 мм | 50 мм | 2.0 мм |
| MR02x60 | 28 кН/м | 3.2 - 5.5 мм | 70 мм | 3.6 мм |
| MR02x80 | 28 кН/м | 3.2 - 5.5 мм | 70 мм | 3.6 мм |
| MR02x100 | 28 кН/м | 3.2 - 5.5 мм | 70 мм | 3.6 мм |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОВОЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX ТУРЦИЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОНВЕЙРНЫХ ЛЕНТ**  |
| **Тип соединения** | **Стандартные размер мм.** | **Толщина ленты мм.** | **Мин Ø вала, мм** | **Материал** |
| SR01 | 200, 800, 1000 | 1,5-2,5 | 25 | SS |
| SR07 | 200, 800, 1000 | 2,5-3,2 | 35 | SS |
| SR15 | 300, 600, 800 | 3,2-4,5 | 100 | SS |
| SR25 | 300, 600, 800 | 4,5-5,6 | 150 | SS |
| SR27 | 300, 600, 800 | 5,6-7 | 200 | SS |
| SR35 | 300, 600, 800 | 7-8 | 250 | SS |
| SR45 | 300, 600, 800 | 8-9,5 | 300 | SS |
| TR01-Y | 300 | 1,5-3,0 | 50 | SS |
| TR02-Y | 300 | 3,0-4,0 | 75 | SS |
| TR01-YU | 300 | 1,5-3,0 | 50 | SS |
| TR01-DU | 300 | 1,0-2,5 | 75 | SS |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX ТУРЦИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕОНЫХ ЛЕНТ** |
| **Ширина ленты, мм** | **Тип замка** | **BR10** | **BR11** | **BR12** | **BR20** | **BR21** | **BR30** |
|  | Толщина ленты, мм | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 8-15 | 12-20 | 15-30 |
|  | Минимальный диаметр вала, мм           | 250 | 300 | 400 | 400 | 700 | Более 700 |
| 300400500 | Необходимоекол-во болтовдля указанной ширины ленты | 101315 | 81012 | 81012 | …910 | ……9 | ……… |
| 500600650 |  | 162022 | 131617 | 131617 | 111415 | 101314 | 101314 |
| 700750900 |  | 232530 | 182024 | 182024 | 161721 | 151619 | 151619 |
| 1050120015001800 |  | 35405060 | 28324048 | 28324048 | 24283542 | 22263239 | 21243036 |
| **По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента и расходные материалы SELFLEX для установки стыков на конвейерные ленты (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.)** |
|  |