| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КЛЕЁВ И РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕИ |
| --- |
| РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ |
| Марка резины | НТД | Эксплуатационные показатели | Назначение |
| ИРП-1338 нта ИРП-1265 нта ИРП-1266 нта ИРП-1267 нта ИРП-1354 нта и др. | ТУ 38 005 1166-98 гр.1 | Озоно-, тепло, морозостойкие резины для воздушных систем -70о-60С ÷ 250 оС | Формовые и неформовые уплотнительные, защитные и электроизоляционные детали |
| 51-1655 нта | ТУ 38 005 1166-98 гр.1 | Негорючая |  |
| ИРП-1285 нта | ТУ 38 005 1166-98 гр.2 | Термостойкий резиноподобный материал, работоспособный в контакте с воздухом с повышенным содержанием озона -70оС÷ 300+350 оС |  |
| 51-1434 нта 51-1570 нта | ТУ 38 005 1166-98 гр.3 | Топливо-, маслостойкие резины -60 оС÷150оС÷200оС | Формовые и неформовые уплотнительные детали |
| ИРП-1287 нта ИРП-1316 нта 51-1698 нта 51-1742 нта и др. | ТУ 38 005 1166-98 гр.4 | Тепло-, масло-, бензо-, агрессивостойкие резины -20оС÷200 оС+250оС | Уплотнительные резиновые и резинометаллические детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений |
| ЭГ-87 | ТУ 2512-008- 29268077-2005 | Тепло-масло-бензо – агрессивостойкая резина более теплостойкая и технологичная по сравнению с ИРП-1287 | Уплотнительные детали с увеличенным в1,2 – 2,0 раза ресурсом работоспособности |
| ИРП-1375 нта ИРП-1375М нта ИРП-1377 нта ИРП-1377М нта | ТУ 38 005 1166-98 гр.5 | Озоно-, тепло-, морозостойкие резины устойчивые к воздействию воды, слабых растворов кислот и щелочей -50оС÷+150оС | Уплотнительные детали неподвижных и подвижных соединений |
| В-14 нта В-14-1 нта ИРП-1078 нта ИРП-1353 нта 51-1668 нта 51-1683 нта 4327 нта и др. (более 30 наименований) | ТУ 38 005 1166-98 гр.6 | Масло-бензостойкие резины -60÷150оС | Формовые и шприцованные резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений |
| 51-1536 нта ИРП-1376 нта ТС 3508Н-4 нта ТС В-14Д нта | ТУ 38 005 1166-98 гр.5,6,7 | Воздухо-, масло-, маслобензостойкие -60оС÷150оС | Диафрагмы гидроаккумуляторов |
| НО-68-1 нта 3465-Н-4 нта 3508-Н-4 нта С-562 нта и др. | ТУ 38 005 1166-98 гр.7 | Озоно-, тепло-, маслобензостойкие резины -50оС÷130оС | Формовые и неформовые резиновые детали, работающие при статистической деформации |
| ЭГ-83 | ТУ 2512-014-29268077-2007 | Резиновая смесь, работоспособная в контакте с нефтепродуктами -60оС÷180оС | Формовые и шприцованные резиновые детали в том числе крупногабаритные диафрагмы |
| 56 нта 1847 нта 2959 нта 3311 нта 3687 нта 14к-10 нта 14к-22-нта и др. | ТУ 38 005 1166-98 гр.8,9 | Резины на основе каучуков общего назначения -50оС÷80оС | Формовые и шприцованные изделия |
| 51-3050 ИРП-171 52-563 5044 и др. | ТУ 38 105 1705-86 | Резины, допущенные к применению в пищевой промышленности от -30оС÷+140оС | Резинотехнические изделия контактирующие с пищевыми продуктами |
| 1632-ЭГ | ТУ 2512-026-29268077-2008 | Термохимстойкая для эксплуатации в 20% соляной кислоте при 80оС | Для гуммирования валов с повышенным ресурсом работы |
| 7889 9024 2062 и др. | ТУ 38105116-81 ТУ 381051347-80 | Резины, устойчивые к действию вакуума | Уплотнители для герметизации неподвижных и подвижных соединений |
| Более 30 марок резин | ТУ 2512-046-0152081-2003 ТУ 38 005 1166-98 | Резины для изделий общего назначения в т.ч. для спорта | Формовые и шприцованные детали |
| Примечание: 1. По требованию потребителей резины изготавливаются с индексом «ТС» |
| КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИНЫ К МЕТАЛЛУ И ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ |
| Марка клея | ТУ или ГОСТ | Температура, эксплуатации, отличительные особенности | Назначение |
| 88-СА | ТУ 38 105 1760-89 | от −50 до +60°С Медленный набор прочности связи | Крепление резин на основе каучуков НК, БНКС, СКБ, СКС, СКМС, Вулканизованных резин на основе каучуков общего назначения: полихлоропрена к металлу, в том числе окрашенному, и другим материалам, а также для склеивания резины с резиной. |
| 88-НП | ТУ 38105540—85 | от −50 до +70ºС Быстрый набор прочности связи | Крепление резин (в том числе губчатых) на основе каучуков общего назначения к металлу, в том числе окрашенному, и другими материалами, а также для склеивания резины с резиной. |
| 78 БЦСП | ТУ 38105470—82 | От −50 до +90°С При предварительном термическом воздействии на изделие например сушка кузова автомобиля | Крепление резин (в том числе губчатых) к металлу и другим материалам, а также для склеивания резины с резиной. |
| 78 БЦСП- М | ТУ 38105470—82 |  | Крепление холодным способом губчатых уплотнителей из резины на основе СКЭПТ (51—1610) к окрашенной поверхности металла. |
| 78 ТГТ | ТУ 2513-002-17742007-01 |  | Крепление пластин ПВХ (ПХ-2) к металлу для защиты гальванических ванн |
| НТ-150-1 | ТУ 38105789—87 | от −50 до +50°С, влагостойко | Обеспечивает крепление маслонаполненных резин (типа НО-68-1) при содержании масла в резине больше 15 масс.ч. |
| 4508 | ТУ 38105480—90 | Клеевое соединение влагостойко, теплостойко до 40—50°С, нестойко к воздействию жидких топлив, масел | Склеивание текстильных, резинотканевых изделий, нанесения липкого слоя на прорезиненные ткани на основе каучуков общего назначения, дублирование каландрованных резиновых смесей при гуммировании оборудования. |
| 4НБ-ув | ТУ 38105236—85 | Клеевое соединение влагостойко, стойко в среде масел и воздуха при температурах от −50 до +120°С в течение 200ч, может работать в различных климатических условиях | Склеивание резин и резинотканевых материалов на основе хлоропренового, натурального, нитрильного каучука, с последующей вулканизацией. |
| 51-К-51 | ТУ 2513-025-00152081-00 | Клеевое соединение работоспособно в интервале температур (после термостатирования) −60 — +150ºС и (без термостатирования) −60 — +90ºС в воздушной среде. | Высокопрочное крепление холодным способом или в процессе термостатирования при +80ºС в течение 1ч широкого ассортимента резин, в том числе маслонаполненных резин (типа НО-68-1) на основе нитрильных каучуков, резин на основе этилен-пропиленовых каучуков с предварительной химической модификацией их поверхности к металлу. |
| КЛЕЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИНЫ К МЕТАЛЛУ В ПРОЦЕССЕ ВУЛКАНИЗАЦИИ |
| Марка клея | ТУ или ГОСТ | Температура и среда эксплуатации | Назначение |
| Система клеев Элад-К-19-3 (51-К-19-2) + Элад-К-24-30 (51-К-24-30) | ТУ 2513-006-17742007-2004 | - | Крепление к металлу резин на основе каучуков общего назначения: НК, БНКС, СКБ, СКС, СКМС, СКЭПТ, бутил — хлорбутил каучуков. Клей Элад-К-19-3 применяют для формовых изделий самостоятельно при креплении резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков |
| ФЭН-1 | И 38 105860-75 |  | Крепление к металлу резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков, фторкаучука СКФ-32. |
| 51-К-44-1 | ТУ 2513-01300152081-98 | Клеевое соединение устойчиво к длительному воздействию температур в интервале от −40 до +200ºС и кратковременному до +250ºС в среде воздуха, а также к воздействию моторных масел и топлив при температурах до +150ºС включительно. | Крепление к металлу резин на основе фторкаучука СКФ-26 с вулканизующей группой любого типа |
| 9м-35ф | ТУ 38 105617-85 | До +200 ºС | Крепление к металлу резин на основе фторкаучука СКФ-26 с вулканизующей группой аминного типа |
| ЛП-91 | ТУ 2513-001-17742007-00 |  | Крепление к металлу и полиэфиру литьевого полиуретана в процессе отверждения |
| КЛЕЯ ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| Марка клея | ТУ или ГОСТ | Отличительные особенности | Назначение |
| Сигма-1 Сигма-Т Сигма БТ | ТУ 2513-005-29268077-98 | Состав растворителя: Этилацетат+бензин (быстрый набор прочности связи) Этилацетат+бензин+толуол (более морозостойкий при хранении клея. Медленный набор прочности связи) Бензин+толуол (для гуммирования оборудования резинами на основе СКЭПТ | Стыковка резинотканевых конвейерных лент, как холодным, так и горячим способом, а также приклеивание резин, прорезиненных тканей при температуре окружающей среды. Крепление резины к металлу при гуммировании с применением подслоя клея Элад-К-19-3 |
| У-425-3 | ТУ 38105214—87 | - | Стыковка резинотканевых конвейерных лент горячим способом с применением прослоечной резиновой смеси 450. |
| КЛЕЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИН И РЕЗИНОТКАНЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АВИЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ |
| Марка клея | ТУ или ГОСТ | Температура и среда эксплуатации | Назначение |
| КР-5-18 | ТУ 38 1051078—83 | Клеевые соединения топливо- и маслостойкие | Склеивание резин и резинотканевых материалов как между собой, так и с металлом с последующей вулканизацией |
| КР-5-18р | ТУ 38 1051078—83 | Клеевые соединения топливо- и маслостойкие | Склеивание вулканизованных резин и резиновых материалов на основе нитрильных каучуков, предназначенных для работы в нефтяных маслах и топливах. |
| КР-6-18 | ТУ 38 1051078—83 | Клеевые соединения топливо- и маслостойкие | Склеивание заготовок резиновых смесей на основе нитрильных каучуков и резинотканевых материалов (на основе нитрильного АХКР и фторорганического) НТ-7 каучуков между собой с последующей вулканизацией. |
| ВИ-4-18Б | ТУ 38 1051078—83 | Клеевые соединения топливо- и маслостойкие | Склеивание бензо-, керосино-, маслостойких заготовок резиновых смесей на основе нитрильных каучуков и резинотканевых материалов на основе нитрильного АХКР и фторорганического НТ-7 каучуков между собой с последующей вулканизацией. |
| ВКР-7 | ТУ 38 1051078—83 | Покрытие работоспособно в среде нефтяных топлив, температуростойко от — 50 до+200°С | Склеивание резин и резинотканевых материалов на основе нитрильного и фторорганического каучуков. |
| ВРС-8 для клея ВКР-8 | ТУ 38 10579—87 | Клеевые соединения работоспособны в различных климатических условиях при температере 200°С | Защита поверхностей резиновых деталей и изделий, изготовленных на основе бутадиен-нитрильных и хлоропреновых каучуков, от светоозонного старения. |
| ВРС-12 для клея ВКР-12 | ТУ 38 10579—87 | Пленка промазочного состава ВКР-12 влагостойка, стойка к нефтяным маслам и топливам, температуростойка в интервале от — 50°С до +50°С | Промазка тканей при изготовлении вытеснительных мембран топливных баков-аккумуляторов. |
| С-425 | ТУ 38 10517—87 | - | Склеивание резинотехнических изделий новой техники с последующей вулканизацией |
| 23-СА (УХЛ или Т) | ТУ 2513-026-05768013-2006 | Покрытие работоспособно на открытом воздухе при температурах от −50 до +80°С | Защита поверхности резиновых и резинотканевых изделий, изготовленных на основе БНКС, СКБ, НК и СКМС, от светоозонного старения |
| КЗС | ТУ 38105771—85 | На открытом воздухе работоспособно при температуре от 0 до +30°С | Защита резиновых и резинотканевых изделий от светоозонного старения |
| КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИН К МЕТАЛЛУ ПРИ ГУММИРОВАНИИ ВАЛОВ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО В АГРЕСИВНОЙ СРЕДЕ |
| Марка клея | ТУ или ГОСТ | Назначение |
| Система клеев Элад-К-19-3 + Элад-К-24-30 | ТУ 2513-006-17742007-04 | Праймер (грунт) для покровных клеев Покровный клей для крепления резин к металлу в процессе вулканизации при гуммировании валов |
| Сигма-1, 1Т, 1БТ с отвердителем Десмодур РЕ и подслоем клея Элад-К-19-3 | ТУ 2513-005-29268077-98 | Конфекционный клей (сборочный) Крепление к металлу резин ИРП-1390, 1976—18 без подслоя эбонита при вулканизации в котле или открытым способом, а также вулканизованной и вулканизованной резины ИРП-1390 |
| 51-К-22 | ТУ 38 105 1256-78 | Конфекционный эбонитовый клей на основе НК, крепление эбонитов и резин к металлу через подслой эбонитов 51—1626, 51—1627, 51—1629, дублирование резиновых и эбонитовых смесей в процессе вулканизации в котле клеевое соединение термостойко до +90°С; |
| 2572 | ТУ 38 105 758-79 | Клеевое соединение термостойкое +60°С |
| Элад-К-25 в сочетании с системой клеев Элад-К-19-3 + Элад К-24-30 |  | Конфекционный клей для крепления резин на основе СКЭПТ к металлу в процессе вулканизации в котле и открытым способом при гуммировании оборудования. |
| Элад-К-24-40 ЭД | ТУ 2513-004-17742007-09 | Конфекционный (сборочный) клей для крепления резин на основе СКЭПТ к металлу и для дублирования заготовок каландрованных смесей из СКЭПТ при гуммировании с последующей вулканизации в котле. |
| КАЛАНДРОВАННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ |
| Марка резины | НТД | Эксплуатационные показатели, особенности | Назначение |
| НО-68-1 3826с 3109Н 3687 2959 и др. | ТУ 38 005 1166-98 | Тепло-, морозо-, стойкие резины, работоспособные в интервале темпреатур от -50÷40оС до 100-150оС | Формовые и неформовые уплотнительные прокладки, демферы и защитные детали |
| 3826 | ТУ 38.305-05-368-94 | Бензо-, керосино-, маслостойкая резиновая смесь, работоспособная в интервале температур от -30 оС до 100 оС | Для внутреннего слоя мягких топливных баков |
| 203Б | ТУ 38.305-05-368-94 | Бензо-, керосино-, маслостойкая резиновая смесь, работоспособная в интервале температур от -20 оС до 100 оС |  |
| 181-5 | ТУ 105995-87 | Теплостойкая резина для воздушных систем, работоспособная в диапазоне температур от -35 оС до 175 оС | Для изготовления эластичных мешков для вакуумавтоклавного формования |
| ВР-3 | ТУ 38105324-84 | Работоспособна во всех климатических условиях в диапазоне температур от -20 оС до 200 оС | Для защиты от эрозии лопастей вертолетов и винтов самолетов |
| 1632-ЭГ | ТУ 2512-026-29268077-2008 | Термохимстойкая для эксплуатации в 20% соляной кислоте при 80оС | Для гуммирования валов с повышенным ресурсом работы |