| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОТКАНЬЕВЫХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ТКАНИ ТК |
| --- |
| Тип ленты | Основные характеристики ленты | Вид транспортируемого материала, груза | Категория условий эксплуатации | Вид ленты | Обозначение ленты | Тип ткани тяговой прокладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм | Класс резины наружных обкладок | Толщина наружных обкладок, мм | Температура окружающего воздуха, °С |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рабочей поверхности | нерабочей поверхности |  |
| 1 | Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и защитной или брекерной прокладкой под резиновой обкладкой рабочей поверхности и резиновыми бортами | Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 500 мм, бревна диаметром до 900 мм и другие материалы | Очень тяжелые | Общего назначения | 1.1 | Синтетические, 400 | А | 8 | 2 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Б | 10* | 3 | до+60 |
|  |  |  |  | Морозостойкая | 1.1М |  | М | 10* | 3 | От-60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Известняк, доломит кусками размером до 500 мм, руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм и другие крупнокусковые материалы, бревна диаметром до 900 мм | Тяжелые | Общего назначения | 1.2 | Синтетические, 200-400 | А | 6 | 2 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Б | 8 | 2 | до+60 |
|  |  |  |  | Морозостойкая | 1.2М |  | М | 8 | 2 | От-60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Уголь кусками размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм, антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500 мм | » | Трудновоспламеняющаяся | 1.2Ш | Синтетические (полиамидные), 200-400** | Г-1 | 6 | 3,5 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  |  |  | Трудновоспламеняющаяся морозостойкая | 1.2ШМ |  | Г-2 | 6 | 3,5 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
| 2 | Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами | Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками размером до 150 мм и штучные грузы | Средние | Общего назначения | 2.1*6 | Синтетические, 100-300 | А | 6 | 2*** | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  | И, Б | 8 | 2*** | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | И, Б | 6 | 2 |  |
|  |  |  |  | Морозостойкая | 2М |  | М | 8 | 2*** | От-60 |
|  |  |  |  |  |  |  | М | 6 | 2 | до+60 |
|  |  | Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм | » | Общего назначения | 2,2*8 | Синтетические, 100-300*9 или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55 | И, Б | 5 | 2 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  | И, Б | 4,5 | 3,5 | до+60 |
|  |  |  |  | Морозостойкая | 2М |  | М | 5 | 2 | От-60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Уголь (куски размером до 500 мм) и породы (куски размером до 300 мм) | Средние | Трудновоспламеняющаяся | 2Ш* | Синтетические (полиамидные), 100-300 | Г-1 | 4,5 | 3,5 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Антрацит кусками размером до 500 мм или породы размером до 300 мм | » | Трудновоспламеняющаяся морозостойкая | 2ШМ* | Синтетические (полиамидные), 100-300 | Г-2 | 4,5 | 3,5 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Материалы с температурой до 100 °С*4 |  | Теплостойкая | 2Т1 | Синтетические (полиамидные), 100-300 | Т-1 | 8 | 2 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Т-1 | 6 | 2 | до+60 |
|  |  | высокоабразивные и абразивные | » |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | малоабразивные и неабразивные | » |  |  |  | Т-1 | 6 | 2 |  |
|  |  | высокоабразивные и абразивные | » |  | 2Т2 | Синтетические (полиамидные), 100-200 | Т-2 | 6 | 2 | От-10 |
|  |  | малоабразивные и неабразивные | » |  |  |  | Т-2 | 5 | 2 | до+60 |
|  |  | Материалы с температурой до 150 ºС*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высокоабразивные и абразивные малоабразивные и неабразивные | » | Теплостойкая | 2Т2 | Синтетические (полиамидные), 100-200 | Т-2 | 8 | 2 | От-10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6 | 2 | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6 | 2 |  |
|  |  | Материалы с температурой до 200 °С*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | высокоабразивные | » |  | 2ТЗ | Синтетические, 100-300 | Т-3 | 10 | 3 | От-25 |
|  |  | абразивные |  |  |  |  | Т-3 | 8 | 2 | до+60 |
|  |  | малоабразивные и неабразивные |  |  |  |  | Т-3 | 6 | 2 |  |
|  |  | Малоабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы | Легкие | Общего назначения морозостойкая | 2Л*10 2ЛМ*10 | Синтетические, 100-200 или комбинированные (полиэфир/ хлопок), 55 | И, Б | 4 | 2 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  | И, Б | 3 | 1*5 | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | М | 4 | 2 | От-60 |
|  |  |  |  | Пищевая | 2ПЛ |  | М | 3 | 1*5 | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 4 | 2 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
| 3 | Многопрокладочная, с односторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами | Малоабразивные и неабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, мелкие сыпучие и пакетированные материалы | » | Общего назначения | 3 | Синтетические, 100 или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55 | И, Б | 3 | 0 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  | И, Б | 2 | 0 | до+60 |
|  |  |  |  | Пищевая | 3п |  | П | 3 | 0 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  | П | 2 | 0 | до+60 |
| 4 | Одно- и двухпрокладочные с двухсторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами | Малоабразивные и неабразивные мелкие и сыпучие материалы, в том числе продукты сельского хозяйства только на конвейерах со сплошным опорным настилом | » | Общего назначения | 4 | Синтетические, 100 или комбинированные (полиэфир/ хлопок), 55 | И, Б | 2 | 1 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | С*7 | 2 | 1 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | С | 3 | 1 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  |  |  | Пищевая | 4П |  | п | 3 | 1 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Пакетированные материалы |  | Общего назначения | 4 |  | И, Б | 1 | 1 | От-45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  |  |  |  |  |  | С | 2 | 1 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  |  |  | Пищевая | 4П |  | П | 2 | 1 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |
|  |  | Мелкие упакованные пищевые продукты |  | Пищевая | 4П |  | П | 1 | 1 | От-25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до+60 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ НА ТКАНИ ТК |
| --- |
| Лента общего назначения ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 3 ТК-200-2 2-0 |
| 2Л ТК-200-2 2-1 |
| 2Л ТК-200-2 3-1 |
| 2Л ТК-200-2 3-2 |
| 2Л ТК-200-2 4-2 |
| 2.2 ТК-200-2 5-2 |
| 2.1 ТК-200-2 6-2 |
| 2.1 ТК-200-2 8-2 |
| Лента шахтная (трудновоспламеняющаяся) ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2Ш ТК-200-2 4,5-3,5 |
| 2Ш ТК-200-2 6-3,5 |
| 2ШМ ТК-200-2 4,5-3,5 |
| 2ШМ ТК-200-2 6-3,5 |
| Лента шахтная (трудносгораемая) ОСТ 153-12.2-001-97 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2ШТС ТК-200-2 4,5-3,5 |
| 2ШТС ТК-200-2 6-3,5 |
| Лента теплостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2Т1 ТК-200-2 3-1 |
| 2Т1 ТК-200-2 4-2 |
| 2Т1 ТК-200-2 5-2 |
| 2Т1 ТК-200-2 6-2 |
| 2Т1 ТК-200-2 8-2 |
| 2Т2 ТК-200-2 6-2 |
| 2Т2 ТК-200-2 8-2 |
| 2Т3 ТК-200-2 6-2 |
| 2Т3 ТК-200-2 8-2 |
| Лента морозостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2М ТК-200-2 3-1 |
| 2М ТК-200-2 4-2 |
| 2М ТК-200-2 5-2 |
| 2М ТК-200-2 6-2 |
| 2М ТК-200-2 8-2 |
| Лента маслостойкая ТУ 2561-006-48991997-2012 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 3МС ТК-200-2 2-0 |
| 2МС ТК-200-2 3-1 |
| 2МС ТК-200-2 4-2 |
| 2МС ТК-200-2 5-2 |
| Ремни плоские ГОСТ 23831-79 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| ТК-200-2 | м2 пр. |
| Лента общего назначения ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2.2 ТК-300 5-2 |
| 2.2 ТК-300 4,5-3,5 |
| 2.1 ТК-300 6-2 |
| 2.1 ТК-300 8-2 |
| Лента шахтная (трудновоспламеняющаяся) ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2Ш ТК-300 4,5-3,5 |
| 2Ш ТК-300 6-3,5 |
| 2Ш ТК-300 8-2 |
| 1.2Ш ТК-300 6-3,5 |
| Лента шахтная (трудносгораемая) ОСТ 153-12.2-001-97 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2ШТС ТК-300 4,5-3,5 |
| 2ШТС ТК-300 6-3,5 |
| Лента теплостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2Т1 ТК-300 5-2 |
| 2Т1 ТК-300 6-2 |
| 2Т1 ТК-300 8-2 |
| 2Т2 ТК-300 6-2 |
| 2Т2 ТК-300 8-2 |
| 2Т3 ТК-300 6-2 |
| 2Т3 ТК-300 8-2 |
| Лента морозостойкая ГОСТ 20-85 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2М ТК-300 5-2 |
| 2М ТК-300 6-2 |
| 2М ТК-300 8-2 |
| Лента маслостойкая ТУ 2561-006-48991997-2012 количество прокладок 2-3-4-5-6-8 |
| 2МС ТК-300 5-2 |