ООО ТК «РЕЗИНОТЕХНИКА» обеспечивает сортировочные станции и грохоты резиновыми ситами в  резиновых картах фракциями: 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80мм. Карты могут быть использованы в рудной, угольной и других отраслях промышленности при сортировке кусковых и сыпучих материалов. Количество резиновых карт определяется шириной и длиной короба грохота. По ширине короба грохота, на котором располагаются пазы под крепеж, крепятся карты длиной 500 мм или 552 мм. При достижении нужной ширины короба грохота в отдельных случаях карты разрезают. Резиновые сита устойчивы к низкой температуре до -30С. Изготовление карт возможно под любой, в том числе импортный грохот.

| Основные размеры и масса резиновых прессованных карт |
| --- |
| Резиновые карты | Размеры ячеек, мм | Длина и ширина (В×С), мм | Масса одной карты, кг |
| РС – 25 | 25,0×26,0 | 500×472 | 3 |
| РС – 28 | 27,4×27,4 | 500×476 | 3 |
| РС – 32 | 31,8×32,0 | 500×476 | 3 |
| РС – 35 | 35,1×31,7 | 500×479 | 3 |
| РС – 40 | 40,0×38,0 | 500×479 | 3 |
| РС – 50 | 49,7×49,7 | 500×476 | 3 |
| РС – 55 | 55,8×53,0 | 503×485 | 3,5 |
| РС – 60 | 58,5×57,5 | 500×484 | 3,5 |
| РС – 65 | 65,3×60,4 | 500×539 | 4,5 |
| РС – 70 | 70,0×70,0 | 552×450 | 5 |
| РС – 80 | 80,0×80,0 | 502×495 | 5,5 |
| Физико-механические показатели резин при производстве карт РС соответствуют нормам ГОСТ |
| Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| Предел прочности при растяжении в МПа, не менее | 5 | ГОСТ 270-75 |
| Относительное удлинение при разрыве в %, не менее | 300 | ГОСТ 270-75 |
| Твердость в ед. по Шору, не менее | 60 | ГОСТ 263-75 |
| * предельное отклонение размеров ячеек ±0,5 мм ** предельное отклонение длины и ширины ±1,0 мм |