| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗИНОВЫХ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ REMACLEAN |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | TRIPLE SANDWICH SCRAPER |
| Основа: | NR — натуральный каучук |
| Твердость: | по Шору черн 60±5, кр/зел 50±5 |
| Плотность: | черн 1.13±0.03 г/см3, кр/зел 1.07±0.03 г/см3 |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм |
| Истирание: | 210 при 10 Н |
| Удлинение: | 350% |
| Цвет: | черный |
| Толщина: 15, 20, 25, 30, 40, 50 мм. Ширина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 мм. Длина: 10000 мм. Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон 2 000 мм шириной. Рулон можно разрезать на полосы. |
| Nr. по каталогу | Наименование | Толщина | Ширина | Вес |
| 5498411 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 100 мм | 1,81 кг/м |
| 5498428 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 120 мм | 2,17 кг/м |
| 5498435 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 150 мм | 2,73 кг/м |
| 5498442 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 2 000 мм | 36,29 кг/м |
| 5498459 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 100 мм | 2,38 кг/м |
| 5498466 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 120 мм | 2,85 кг/м |
| 5498473 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 150 мм | 3,57 кг/м |
| 5498497 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 2 000 мм | 47,56 кг/м |
| 5498514 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 120 мм | 3,51 кг/м |
| 5498521 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 150 мм | 4,39 кг/м |
| 5498538 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 200 мм | 5,84 кг/м |
| 5498552 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 2 000 мм | 58,43 кг/м |
| 5498624 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 30 мм | 2 000 мм | 68,88 кг/м |
| 5498648 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 40 мм | 2 000 мм | 91,84 кг/м |
| 5498662 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 50 мм | 2 000 мм | 114,80 кг/м |
| Немецкий сертификат допуска для использования под землей: LOBA-No. 18.43.21-91-4/18.43.21-30-33 Польский сертификат для применения под землей: Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. B/1724/2007 Допуск для взрывоопасных участков. Скребок должен до полутора размеров толщины выступать из держателя. Рулон можно разрезать на полосы. |
| На основе полимеров | CR (снаружи + внутри) | DIN ISO 1629 |
| Удельный вес | 1,43/1,40/1,43 г/см³ | DIN EN ISO 1183 |
| Твердость | 75/62/75 ± 5 Shore A | ISO 868-2003 (DIN 53505) |
| Истирание | 120/130/120 мм³ | DIN ISO 4649-2006 |
| Эластичность по отскоку | 28/27/28 % | ISO 4462-1986 (DIN 53512) |
| Длина рулона | 10 м |  |
| Электрическое сопротивление | Антистатические свойства* |  |
| Горючесть | Не горит** |  |
| Цвет | черный/черный/черный |  |
| Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10^6 Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30. Отвечает требованиям по безопасности. (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7. |
| Nr. по каталогу | Наименование | Толщина | Ширина | Вес |
| 5498741 | REMACLEAN CAB V | 15 мм | 2 000 мм | 45,05 кг/м |
| 5498796 | REMACLEAN CAB V | 20 мм | 2 000 мм | 60,06 кг/м |
| 5498851 | REMACLEAN CAB V | 25 мм | 2 000 мм | 75,08 кг/м |
| 5498923 | REMACLEAN CAB V | 30 мм | 2 000 мм | 90,10 кг/м |