

|  |
| --- |
| **РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ TRS GREEN SKIRT** |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **SOFT SKIRT** |
| Основа: | NR — натуральный каучук |
| Твердость: | по Шору 50±5 |
| Плотность: | 1.24±0.03 г/см3 |
| Усилие на разрыв: | 15 МПа |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм |
| Истирание: | 120 при 5 Н |
| Удлинение: | 650 % |
| Цвет: | черный |
| **Применение**: очищение поверхностей, удержание материалов на ленточном конвейере. Для оптимальной эффективности резиновый скребок не должен выходить за свое крепление более, чем на величину своей толщины.Толщина: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ммШирина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 ммДлина: 10 м |
| **Применение**: очищение поверхностей, удержание материалов на ленточном конвейере. Для оптимальной эффективности резиновый скребок не должен выходить за свое крепление более, чем на величину своей толщины.Толщина: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ммШирина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 ммДлина: 10 м |
| **ОЧИЩАЮЩАЯ РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ TRS GREEN SKIRT** |
| **ШИРИНА** | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 1500 мм | 2000 мм |
| **КОД** | 396100хх | 396120хх | 396150хх | 396200хх | 396250хх | 396005хх | 396000хх |
| **ТОЛЩИНА** | 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм |
| Материал TRS GREEN SKIRT является лучшим на рынке среди предлагаемой группы товаров — очищающей резины, резины для скребков, резины для ограждения. Обладает высокой стойкостью к истиранию, идеален для работы с липкими материалами. Обеспечивает хорошую пылевую защиту. |



|  |
| --- |
| **РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ TRS SOFT SKIRT** |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **SOFT SKIRT** |
| Основа: | NR — натуральный каучук |
| Твердость: | по Шору 50±5 |
| Плотность: | 1.24±0.03 г/см3 |
| Усилие на разрыв: | 15 МПа |
| Прочность к надрыву: | 60 Н/мм |
| Истирание: | 120 при 5 Н |
| Удлинение: | 650 % |
| Цвет: | черный |
| **Применение**: очищение поверхностей, удержание материалов на ленточном конвейере. Для оптимальной эффективности резиновый скребок не должен выходить за свое крепление более, чем на величину своей толщины.Толщина: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ммШирина: 100, 120, 150, 200, 250, 1500, 2000 ммДлина: 10 м |
| **ОЧИЩАЮЩАЯ РЕЗИНА ДЛЯ СКРЕБКОВ TRS SOFT SKIRT** |
| **ШИРИНА** | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 1500 мм | 2000 мм |
| **КОД** | 398100xx | 398120xx | 398150xx | 398200xx | 398250xx | 398005xx | 398000xx |
| **ТОЛЩИНА** | 06, 08, 10, 12, 15, 20, 25, 30 мм |
| Материал TRS SOFT SKIRT имеет высокую стойкость к ударам и истиранию. Этот резиновый скребок предназначен для очистки конвейерной системы, работающей с сухими материалами. |