ПРОФИЛИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ Конвейерные ленты с профилем типа А высота 16 мм.

Конвейерные ленты с профилем типа АH высота 25 мм.

Конвейерные ленты с профилем типа F Конвейерные ленты с профилем типа R-открытый

Конвейерные ленты с профилем типа R-закрытый

Конвейерные ленты с профилем типа V-открытый

Конвейерные ленты с профилем типа V-закрытый

Конвейерные ленты с профилем типа Y высота 15 мм. 17 мм.

Конвейерные ленты с профилем типа L

Конвейерные ленты с профилем типа С высота 15 мм. 17 мм. 25 мм. 30 мм.

Конвейерные ленты с профилем типа F

Конвейерные ленты с профилем типа P

ПРИМЕР: ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЕ ШЕВРОННЫЕ НА ТКАНИ ЕР

500 ЕР250/2 3/1.0 С15 GR

650 ЕР250/2 3/1.0 С15 GR

400 ЕР250/2 3/1.0 С15 GR

800 ЕР250/2 3/1.0 С15 GR

1000 ЕР250/2 3/1.0 С15 GR

600 ЕР250/2 3/1.0 С15 GR

500 ЕР400/3 3,5/1,5 С15 GR

650 ЕР400/3 3,5/1,5 С15 GR

600 ЕР400/3 3,5/1,5 С15 GR

400 ЕР400/3 3,5/1,5 С15 GR

1000 ЕР400/3 3,5/1,5 С15 GR

800 ЕР400/3 3,5/1,5 С15 GR

600EP500/3 3/1.5 Y15

ПРИМЕР: ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРНЕ ШЕВРОННЫЕ НА ТКАНИ ТК

2М-800-4-ТК-200-2-3-1 GR С15 шаг 385 мм

2.2-500-3-ТК-200-2-3-1,5 GR С18 шаг 400 мм

500-3-3-1,5/ТК-200-2-С15V330 шаг 250 мм

2Л-600-3-ТК-200-2-3-1,5 GR У15V500 шаг 300 мм.

2Л-620-3-ТК-200-2-3-1.5 GR С18 шаг 575 мм

2Л-550-3-ТК-200-2-3-1,5 GR С25V550 шаг 250 мм.

2Л- 650-3-ТК-200-2-3-1,5 GR С30V550 шаг 300 мм.

2Л-650-4-ЕР-400-3-1 GR C30 высотой 30 мм

| СХЕМЫ РПСПОЛОЖЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ШЕВРОННЫХ ЛЕНТ |
| --- |
| C15-P385 | C15-P600 | C15-P750 | C15-V450 |
| Y17-P440 | Y17-P550 | Y17-P630 | Y17-P750 |
| Y17-P950 | C25-P550 | A 44 (16мм), AH 44(25 мм) | A 54 (16 мм), AH 54(25 мм) |

| Высота шеврона | Тип каркаса/ кол-во прокладок | Минимально допустимые значения диаметров, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приводного барабана | Хвостового барабана | Натяжных барабанов |
| 6 мм. | ЕР250/2 | 250 | 250 | 160 |
|  | ЕР400/3 | 315 | 250 | 200 |
|  | ЕР500/3 | 400 | 350 | 250 |
| 15 мм. | ЕР250/2 | 300 | 250 | 200 |
|  | ЕР400/3 | 350 | 315 | 250 |
|  | ЕР500/4 | 500 | 400 | 350 |
| 17 мм. | ЕР250/2 | 300 | 250 | 200 |
|  | ЕР400/3 | 350 | 315 | 250 |
|  | ЕР500/4 | 500 | 400 | 350 |
| 25 мм. | ЕР250/2 | 300 | 215 | 250 |
|  | ЕР400/3 | 400 | 350 | 315 |
|  | ЕР500/4 | 500 | 400 | 350 |
|  | ЕР600/4 | 600 | 500 | 400 |
| 32 мм. | ЕР250/2 | 300 | 215 | 250 |
|  | ЕР400/3 | 400 | 350 | 315 |
|  | ЕР500/4 | 500 | 400 | 350 |
|  | ЕР600/4 | 600 | 500 | 400 |

Конвейерные шевронные ленты применяются в транспортировочных системах общего назначения, их предназначением является горизонтальное перемещение грузов. Эффективное применение транспортерной ленты осуществляется при угле наклона конвейера не более 22˚.

Шевронная конвейерная лента дает возможность транспортировки грузов в наклонной плоскости, что недоступно обычным конвейерам.

Резинотканевая шевронная лента оснащена выступающими резиновыми профилями (ребрами), расположенными углообразно, предназначена она для наклонного перемещения кусковых штучных или сыпучих грузов. При этом она обладает более высоким уровнем производительности, чем шевронная транспортерная лента с гладкой поверхностью.

Конвейеры, оборудованные шевронными лентами, способны транспортировать грузы под углом 20˚…45˚. Замена гладкой ленты на шевронную производится легко, переделка конвейера может и не потребоваться. Необходимо будет лишь заменить скребки, которые применяются для очистки ленты, и, возможно, ролики холостой ветви.

Мы предлагаем наиболее распространенные серийные виды шевронных лент. Возможно изготовление продукции в индивидуальном порядке по заявке заказчика.

Пример маркировки шевронной ленты: 1400 EP 630/4 4/2 C25

1400 – ширина ленты, мм

ЕР – материал тканевой прокладки (полиэстер – полиамид)

630 – прочность на разрыв, Н/мм

4 – количество тканевых прокладок

4/2 – толщина рабочей (верхней) / нерабочей (нижней) обкладки, мм

С25 – Р550 – тип шеврона (см. схемы)

Особенности лент шевронных

•	лента работает при угле наклона транспортера до 45˚;

•	удерживающий профиль расположен на высоте 5 – 32 мм;

•	имеются боковые и углообразные профили с закрытым или открытым углом;

•	для перемещения силоса создана специальная лента (профили расположены на ее нижней поверхности);

•	края ленты можно многократно состыковывать методами холодного склеивания, горячей вулканизации, механической фиксации;

•	конструкция и ширина резинотканевой шевронной ленты зависит от пожеланий заказчика.

Лента шевронная применяется:

•	на открытых разработках, карьерах;

•	при производстве цемента и извести;

•	на солевых месторождениях;

•	при добыче различных сортах угля;

•	на заготовке и обработке злаковых и прочих агрокультур.

Сфера применения:

•	асфальтные, мусороперерабатывающие, цементобетонные заводы;

•	деревообрабатывающая, горнодобывающая промышленность;

•	лесопилки (транспортировка лесо-/пиломатериалов);

•	конвейеры (подъемные, погрузочные, разгрузочные).