| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ |
| --- |
| Свойство | Единица измерения | Значение |
| Твердость | ед. по Шору А | 70 |
| Плотность | г/см2 | 1, 25 |
| Прочность на разрыв | Н/мм2 | ≥45 |
| Предельное удлинение | % | ≥400 |
| Сопротивление на разрыв | Н/мм | ≥30 |
| Износ | мм3 | 65 |
| Деформация сжатия | % | 18 |
| Температурные границы | ° С | -40 до +90 |
| РАЗМЕРЫ СРЕБКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ВСТАВОК ИЗ ТВЕРДОСТПЛАВНЫХ СПЛАВОВ |
| Ширина ленты, мм | Ширина скребка -очистителя, мм | Кол-во сегментов, шт. | Ø вала, мм | L max, мм |
| 400 | 360 | 3 | 38 | 1100 |
| 500 | 480 | 4 | 38 | 1200 |
| 650 | 600 | 5 | 51 | 1350 |
| 800 | 720 | 6 | 51 | 1500 |
| 1000 | 960 | 8 | 63 | 1700 |
| 1200 | 1080 | 9 | 63 | 1900 |
| 1400 | 1320 | 11 | 76 | 2100 |
| 1600 | 1560 | 13 | 76 | 2300 |
| 1800 | 1680 | 14 | 89 | 2500 |
| 2000 | 1920 | 16 | 89 | 2700 |
| Условные обозначения: 1 – Скребок — очиститель; 2 — Несущий вал; 3 — Фланец; 4 – Опоры; 5 — Натяжное устройство; 6 — Зажимное кольцо; 7 — Опорное кольцо; 8 — Стопорные болты; 9 – Пружина; 10 — Зажимной винт; 11 – Гайка; 12 – Контргайка; 13 – Скребок; 14 – Болт. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА |
| Модель | Ширина ленты, мм | Ширина ножа, мм | Длина штанги, мм | Высота ножа, мм |
| Скребок PU-50 | 500 | 500 | 1400 | 182/250* |
| Скребок PU-65 | 600 | 600 | 1600 | 182/250* |
| Скребок PU-80 | 800 | 800 | 1800 | 182/250* |
| Скребок PU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 182/250* |
| Скребок PU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 182/250* |
| Скребок PU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 182/250* |
| Скребок PU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 182/250* |
| Скребок PU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 182/250* |
| Скребок PU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 182/250* |
| Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты <3.5 м/с. Рабочая температура от -40Сp до +90p. Влажность материала <15%. Легкость монтажа. Минимальное обслуживание. Прижимной механизм. Увеличение срока службы ленты и механизмов |